## Slide 1: „Super-strong fasteners made from nanocrystalline austenitic steel modified by high- pressure forming”）
EngD Mariusz Kulczyk（Mariusz Kulczyk工程博士）
Laboratory of Plastic Deformation Under High Pressure（高压下的塑性变形实验室）
Institute of High Pressure Physics of the Polish Academy of Sciences (IHPP PAS) （波兰科学院高压物理研究所(IHPP PAS)）
ul. Sokolowska 29/37, 01-142 Warsaw（华沙Sokolowska街29/37号，01-142华沙）
Warszawa 20.09.2022
（华沙 2022.09.20）
（由纳米奥氏体钢经高压成形改造的超强紧固件）

## Slide 2
Unconventional severe plastic deformation techniques : （非传统的严重塑性变形技术 :）
equal channel angular presing, ECAP *, 1995 r.（等通道转角挤压，ECAP*，1995r.）
high pressure torsion, HPT**, 2000 r.（高压扭转，HPT**，2000r.）
multiple forging, MF（多次锻造，MF）
cyclic extrusion compression, CEC（循环挤压压缩，CEC）
accumulative roll bonding, ARB（累积滚压焊，ARB）
repetitive corrugation and straightening, RSC（反复波纹和矫直，RSC）
hydrostaic extrusion, HE（静液挤压, HE）
*V. M. Segal, Materials processing by simple shear, Materials Science and Engineering, A197, (1995), p. 157.
（*V. M. Segal, 材料加工的简单剪切，材料科学与工程，A197，（1995），第157页）
** R. Z. Valiev et al., Bulk nanostructured materials from severe plastic deformation, Progress in Materials Science, vol. 45 No. 2 (2000), p.104.
（** R. Z. Valiev等人，来自严重塑性变形的大量纳米结构材料，《材料科学进展》，第45卷第2期（2000），第104页）
Cross-section of the ECAP process chamber IHPP PAS
（ECAP过程室的横截面）IHPP PAS

## Slide 3
Unconventional severe plastic deformation techniques : （非传统的严重塑性变形技术 :）
Microstructure refinement of materials
（材料的微观结构细化）
d = 100 nm
Nanocrystalline titanium after HE
IHPP PAS
（静液挤压后的纳米晶体钛）
d = 70 µm
Coarse grained titanium before HE
IHPP PAS
（静液挤压前的粗粒钛）
Improving material properties
（改善材料性能）
Comparison of titanium strength coarse grained and nanocrystalline IHPP PAS
Ultimate tensile strength [MPa]
极限拉伸强度[MPa]
（粗粒钛和纳米晶体钛强度的比较 ）

## Slide 4
Unconventional severe plastic deformation techniques :
（非传统的严重塑性变形技术 :）
Samples after ECAP, aluminum alloys, IHPP PAS
Stress distribution on the cross-section in ECAP process, IHPP PAS
（ECAP过程中横截面上的应力分布）
Hardness distribution on aluminium plate after HPT**
（HPT后的铝板上的硬度分布）
*M. Gajdics et al. Microstructural Investigation of Nanocrystalline Hydrogen-Storing Mg-Titanate Nanotube Composites Processed by High-Pressure Torsion , Energies 2020, 13(3), 563
** R.B. Figueiredo et al. An Evaluation of Homogeneity and Heterogeneity in MetalsProcessed by High-Pressure Torsion, ACTA PHYSICA POLONICA A No.3, Vol 122, 2012
Mg base composite sample after HPT*
（HPT*后的镁基复合样品）
How to make products from such materials for industrial applications?
如何用这种材料制作工业应用的产品？
ECAP后的铝合金样品

## Slide 5
Hydrostatic extrusion process HE:
（静液挤压工艺HE）
Wykorzystanie wysokiego ciśnienia
do deformacji plastycznej materiałów
Compression
Medium
Billet
Product
Plastic deformation zone
Distribution of plastic deformation in the deformation zone, IHPP PAS
（变形区的塑性变形分布情况）
Principle of the HE process
静液挤压流程原理
large unit deformations, up to ε ~ 2.7 in one step, up to ε ~ 6 in multistep,（较大的单位变形，单步变形可达ε ~ 2.7，多步变形可达ε ~ 6）
high rate of plastic deformation, up to έ = 103 s-1 ,（高速率的塑性变形，最高可达 έ = 103 s-1）
efficient generation of defects leading to refinement of the structure,（有效产生缺陷，从而细化结构）
inhibition of the fracture process and the formation of microcracks.（抑制了断裂过程和微裂纹的形成）
*M. Kulczyk, Zastosowanie wyciskania hydrostatycznego do rozdrobnienia ziarna w niklu, Rozprawa Doktorska, Warszawa 2007, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej.
塑性变形区
钢坯
压缩
产品
中间区

## Slide 6: Application of the hydrostatic extrusion process for the plastic deformation of Austenitic steel 316L for fasteners
high strength and corrosion resistance,（高强度和耐腐蚀性）
strengthening by plastic deformation only,（仅通过塑性变形进行强化）
A4 60 (UTS = 600 MPa) – widely available,
（A4 60 (UTS = 600 MPa) - 广泛使用）
A4 70-80 – narrow diameter range,
（A4 70-80 - 狭窄的直径范围）
A4 100, 120 – classes developed in IHPP PAS.
（A4 100, 120 - 在IHPP PAS开发的类别等级）
Optimisation of the hydrostatic extrusion process for steel 316L, one pass processes
*W. Pachla, J. Skiba, M. Kulczyk, S. Przybysz, M. Przybysz, M. Wróblewska, R. Diduszko, R. Stępniak, J. Bajorek, M. Radomski, W. Fąfara, Nanostructurization of 316L type austenitic stainless steels by hydrostatic extrusion Materials Science and Engineering: A, 615, pp. 116-127, 2014.
* Development project „ New metallic materials with nanometric structure for applications in modern industries” POIG 01.03.01-00-015/08, 2008 -2015
The main HE technology conditions:
（主要的流体力学挤压技术条件：）
reducing the number of process operations,
（减少工艺操作的次数）
optimisation of the mechanical properties and product geometries
（机械性能和产品几何形状的优化）
（静液挤压工艺在316L奥氏体钢紧固件塑性变形中的应用）
(316L钢的静水挤压工艺的优化，单程工艺)

## Slide 7: Application of the hydrostatic extrusion process for the plastic deformation of Austenitic steel 316L for fasteners
360
320
400
0
0,6
0,8
1
Hardness HV10
equivalent diameter 1/x
(等效直径1/x)
a - stal komercyjna
R~1.5
R > 2 R~2.5
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
0
0,5
1 1,5
reduction, R
(减少,R)
2
2,5
3
Coefficient of variation, CV HV10
Effect of reduction in HE of 316L steel on the hardness distribution on the cross section
Effect of reduction in HE of 316L steel on the coefficient of variation of distribution
* European patent „Method of producing high-strengh rods of austenitic steel and a rod produced by such a method” EP2872267B1, aktywny do 2033 r. zgłoszony przez Instytut Wysokich Ciśnień
Polskiej Akademii Nauk. Autorzy: W. Pachla, M. Kulczyk, J. Skiba, K. Wojciechowski,
280
240
200
160
commercial steel
120
0,2 0,4
（静液挤压工艺在316L奥氏体钢紧固件塑性变形中的应用）
降低316L钢的静液挤压对横截面硬度分布的影响
降低316L钢的HE对分布变异系数的影响
变异系数，CV HV10
硬度HV10

## Slide 8: Application of the hydrostatic extrusion process for the plastic deformation of Austenitic steel 316L for fasteners
*W. Pachla, J. Skiba, M. Kulczyk, S. Przybysz, M. Przybysz, M. Wróblewska, R. Diduszko, R. Stępniak, J. Bajorek, M. Radomski, W. Fąfara, Nanostructurization of 316L type austenitic stainless steels by hydrostatic extrusion Materials Science and Engineering: A, 615, pp. 116-127, 2014.
* Development project „ New metallic materials with nanometric structure for applications in modern industries POIG 01.03.01-00-015/08, 2008 -2015
Microstructure of 316L steel after HE (R>2)
Effect of deformation on the mechanical properties of steel 316L
A4 120 class
Thermal stability of steel 316L after HE
（静液挤压工艺在316L奥氏体钢紧固件塑性变形中的应用）
静液挤压后316L钢的显微结构(R>2)
变形对316L钢的机械性能的影响
316L钢静液挤压后的热稳定性
真应变
A4 , 120类

## Slide 9: Application of the hydrostatic extrusion process for the plastic deformation of Austenitic steel 316L for fasteners
Examples of austenitic steel fasteners made by material after hydrostatic extrusion process
Round-headed screw, UTS = 1150 MPa M16x90 A4-80 DIN 912
extraction platform
Two-sided pin, UTS = 1257 MPa M20x128 A4-100 DIN 976 CERN
（静液挤压工艺在316L奥氏体钢紧固件塑性变形中的应用）
圆头螺钉
双面销
奥氏体钢紧固件的实例，由材料经过静水挤压工艺制成
欧洲专利说明书
公布日期和提及授予专利权的日期
国际专利分类号
国际申请号
申请号
填写日期
国际公布号
奥氏体钢高强度棒材的生产方法用这种方法生产的棒材（英语）
奥氏体钢高强度棒材的生产方法用这种方法生产的棒材（德语）
奥氏体钢高强度棒材的生产方法用这种方法生产的棒材（法语）

## Slide 10: Further development and commercialization of technology
extending the range of fasteners to include ferritic steels
（扩大紧固件范围，包括铁素体钢）
-lower thermal expansion,（较低的热膨胀）
-good corrosion resistance at elevated temperatures,（在高温下具有良好的耐腐蚀性）
-better thermal conductivity and improved creep resistance,（更好的导热性和更好的抗蠕变性）
-higher creep resistance,（更高的抗蠕变性）
-greater resistance to stress corrosion cracking（更强的抗应力腐蚀开裂能力）
-low tensile strength.（低抗拉强度）
Application（应用）:
magnetic fasteners, corrosive seawater applications, automobile industry,
nuclear reactors
（磁性紧固件、腐蚀性海水的应用、汽车工业、核反应堆）
additional tests using the technology developed （使用开发的技术进行更多的测试）
技术的长远发展和商业化

## Slide 11: Further development and commercialization of technology
reducing material losses in the manufacturing process
（减少制造过程中的材料损失）
bar after HE proces
Screw (final product)
material waste
Forging process with spot induction
heating, IHPP PAS
Hardness distribution on cross-section of starting material, material after HE and after HE + forging
Hexagonal head screw with 16 mm core diameter
316L after HE
316L after HE + forging
316L commercial steel
Screw head
技术的长远发展和商业化
螺钉
(最终产品)
材料损耗
静液挤压工艺后的钢杆
点感应加热锻造工艺, IHPP PAS
核心直径为16毫米的六角头螺钉
原始材料、HE后的材料和HE+锻造后的材料横截面上的硬度分布

## Slide 12: Further development and commercialization of technology
industrial thread-forming technology
Industrial thread rolling methods* (future)
* Profiroll Technologies (www.profiroll.com)
Thread cutting on laboratory scale (current)
技术的长远发展和商业化
工业螺纹成型技术
实验室规模的螺纹切割（目前）
工业轧制螺纹方法*
（未来）

## Slide 13: Further development and commercialization of technology
search for end users of the technology, full commercialization
（寻找技术的终端用户，全面实现商业化）
-trade fairs,（贸易展览会）
-website,（网站）
-individual customer search,（个人客户搜索）
……
A spinn-off company implementing technologies developed at IHPP PAS
技术的长远发展和商业化
一家实施IHPP PAS所开发技术的衍生公司